### Is de tekst in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men kan kiezen tussen verschillende mogelijkheden

### 00.00.00	Isolatie van hellende daken

##### Thermische en akoestische isolatie van hellende daken met glaswol.

##### Omschrijving:

De thermische en akoestische isolatie van hellende daken wordt verzekerd door plaatsing van opgerolde glaswolplaten. Deze platen bestaan uit lange minerale vezels gebonden met gepolymeriseerde harsen, verkregen door het smelten van gerecycleerd glas en zand.

Materiaal:

De opgerolde glaswolplaten hebben een groen-grijze kleur en worden verpakt in polyethyleenfolie. Ze beantwoorden aan de bepalingen van het CE-merk en hebben ook ATG en KOMO certificatie.

Glaswol is niet capillair en is niet hygroscopisch. Glaswol is volledig recycleerbaar, is niet corrosief en vormt geen voedingsbodem voor schimmels, knaagdieren of ander ongedierte.

- Dikte en thermische eigenschappen:

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,032 W/m.K

De dikte van de platen (mm) en de gedeclareerde warmteweerstand RD (m²K/W) volgens NBN-EN 13162 bedraagt:

| Dikte | 60 | 80 | 101 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 1.85 | 2.50 | 3.15 | 3.75 | 4.35 | 5.00 | 5.60 | 6.25 | 6.85 |

- Eigenschappen volgens NBN-EN 13162:

| Diktetolerantie | Klasse | T3 |
| --- | --- | --- |
| Brandgedrag | Euroklasse | A1 |
| Waterabsorptie bij kortstondige onderdompeling | WS | <1.0 kg/m² |
| Luchtstromingsweerstand | AFr | ≥10 kPa.s/m² |
| Waterdampdoorlatendheid | MU | 1.2 |
| Specifieke warmte | Cp | Ca. 1030 J/kg.K |

- Afmetingen

| Breedte |  | 1200 mm |
| --- | --- | --- |

##### Uitvoering:

Na het afmeten van de afstand tussen de kepers of gordingen, versnijdt men de URSA HOMETEC 32 1 à 2 cm breder dan de opgemeten breedte. De glaswol klemt zichzelf vast tussen de stijlen, zonder bijkomende mechanische bevestiging.

Voor een lucht- en dampdichte afwerking is het noodzakelijk om een dampscherm aan de warme zijde van de isolatie te voorzien. De overlappingen (ca. 10 cm) en de aansluitingen van het lucht- en dampscherm worden lucht- en dampdicht afgewerkt.