### Is de tekst in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men kan kiezen tussen verschillende mogelijkheden

### 00.00.00	Isolatie van spouwmuren met glaswol

##### Toepassing:

##### Thermische en akoestische isolatie van spouwmuren met gedeeltelijke of volledige vulling.

##### Omschrijving:

De thermische en akoestische isolatie van spouwmuren (gedeeltelijke of volledige vulling) wordt verzekerd door plaatsing van stevige en vormvaste glaswolplaten. Deze platen bestaan uit lange minerale vezels gebonden met gepolymeriseerde harsen, verkregen door het smelten van gerecycleerd glas en zand.

Materiaal:

De glaswolplaten hebben een groen-grijze kleur en zijn aan 1 zijde bekleed met een zwart, kleurvast en weerbestendig zwart glasvlies. De platen worden verpakt in polyethyleenfolie. De isolatieplaten beantwoorden aan de bepalingen van het CE-merk en hebben ook ATG en KOMO certificatie, wat aanleiding geeft tot een tienjarige waarborg.

Glaswol is niet capillair en is niet hygroscopisch. Glaswol is volledig recycleerbaar, is niet corrosief en vormt geen voedingsbodem voor schimmels, knaagdieren of ander ongedierte.

- Dikte en thermische eigenschappen:

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,035 W/m.K

De dikte van de platen (mm) en de gedeclareerde warmteweerstand RD (m²K/W) volgens NBN-EN 13162 bedraagt:

| Dikte | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 2.85 | 3.40 | 3.70 | 4.00 | 4.25 | 4.55 | 5,10 | 5.70 | 6.25 | 6,85 |

- Eigenschappen volgens NBN-EN 13162:

| Diktetolerantie | Klasse | T3 |
| --- | --- | --- |
| Brandgedrag | Euroklasse | A1 |
| Waterabsorptie bij kortstondige onderdompeling | WS | <1.0 kg/m² |
| Waterabsorptie bij langdurige onderdompeling | WL | <3.0 kg/m² |
| Luchtstromingsweerstand | AFr | ≥5 kPa.s/m² |
| Waterdampdoorlatendheid | MU | 1.2 |
| Specifieke warmte | Cp | Ca. 1030 J/kg.K |

- Afmetingen

| Breedte |  | 600 mm |
| --- | --- | --- |
| Lengte |  | 1350 mm |

##### Uitvoering:

De spouwisolatie wordt geplaatst nadat de volledige draagconstructie van de woning is gebouwd (de binnen-buitenmethode). Na controle van de draagstructuur op vlakheid en zuiverheid (geen mortelbaarden), worden de isolatieplaten in halfsteensverband en goed aansluitend tegen de binnenwand geplaatst door de platen doorheen de spouwankers (minimaal 5 per m²) te prikken. De spouwmuurisolatie kan perfect verankerd worden met aangepaste spouwankerpluggen. Een opzetstuk met doorsnede van 90 mm vergroot de schotel van de plug en verzekert een perfecte ondersteuning van de minerale wol en perfecte aansluiting met de draagmuur. Te vermijden zijn open voegen, spleten of kieren, in om het even welke richting.

Bij het optrekken van het gevelmetselwerk dienen alle vereiste schikkingen te worden getroffen om de spouw open en rein te houden

Het type van anker is in functie van het buitenspouwblad (stenen, betonplaten, gevelbekleding) en wordt ter goedkeuring aan de architect voorgelegd.