### Is de tekst in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men kan kiezen tussen verschillende mogelijkheden

### 00.00.00	Isolatie van gemene muren met glaswol

##### Thermische en akoestische isolatie van gemene muren met glaswol.

##### Omschrijving:

De thermische en akoestische isolatie van gemene muren wordt verzekerd door plaatsing van stevige en vormvaste glaswolplaten. Deze platen bestaan uit lange minerale vezels gebonden met gepolymeriseerde harsen, verkregen door het smelten van gerecycleerd glas en zand.

Materiaal:

De glaswolplaten hebben een groen-grijze kleur en zijn aan 1 zijde bekleed met een glasvlies. De platen worden verpakt in polyethyleenfolie. De isolatieplaten beantwoorden aan de bepalingen van het CE-merk en hebben ook ATG en KOMO certificatie, wat aanleiding geeft tot een tienjarige waarborg.

Glaswol is niet capillair en is niet hygroscopisch. Glaswol is volledig recycleerbaar, is niet corrosief en vormt geen voedingsbodem voor schimmels, knaagdieren of ander ongedierte.

- Dikte en thermische eigenschappen:

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,035 W/m.K

De dikte van de platen (mm) en de gedeclareerde warmteweerstand RD (m²K/W) volgens NBN-EN 13162 bedraagt:

| Dikte | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 2.25 | 2,85 | 3.40 |

- Eigenschappen volgens NBN-EN 13162:

| Diktetolerantie | Klasse | T3 |
| --- | --- | --- |
| Brandgedrag | Euroklasse | A1 |
| Waterabsorptie bij kortstondige onderdompeling | WS | <1.0 kg/m² |
| Waterabsorptie bij langdurige onderdompeling | WL | <3.0 kg/m² |
| Luchtstromingsweerstand | AFr | ≥5 kPa.s/m² |
| Waterdampdoorlatendheid | MU | 1.2 |
| Specifieke warmte | Cp | Ca. 1030 J/kg.K |

- Afmetingen

| Breedte |  | 600 mm |
| --- | --- | --- |
| Lengte |  | 1350 mm |

##### Uitvoering:

Plaats de glaswolplaten horizontaal tegen de eerste deelwand van de dubbele muur. Aansluitend wordt de tweede muur geplaatst en trekt men de isolatie gelijktijdig op met deze tweede muur. De glaswolplaten worden goed tegen elkaar aangesloten om een optimaal akoestische resultaat te bereiken.

Elk contact tussen de twee muren moet worden vermeden (geen spouwhaken of verankering, geen mortelresten), aangezien deze een akoestische brug vormen tussen de twee woningscheidende muren.

De dikte van de isolatie wordt afgestemd op de dikte van de spouw (volledige vulling van de luchtspouw) maar het comprimeren van de isolatie tussen de 2 muren moet worden vermeden.