### Is de tekst in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men kan kiezen tussen verschillende mogelijkheden

### 00.00.00	Isolatie van geventileerde gevels met glaswol

##### Toepassing:

##### Thermische en akoestische isolatie van geventileerde gevels.

##### Omschrijving:

De thermische en akoestische isolatie van geventileerde gevels wordt verzekerd door plaatsing van stevige en vormvaste glaswolplaten. Deze platen bestaan uit lange minerale vezels gebonden met gepolymeriseerde harsen, verkregen door het smelten van gerecycleerd glas en zand.

Materiaal:

De glaswolplaten hebben een groen-grijze kleur en zijn aan 1 zijde bekleed met een zwart, kleurvast en weerbestendig zwart glasvlies. De platen worden verpakt in polyethyleenfolie. De isolatieplaten beantwoorden aan de bepalingen van het CE-merk en hebben ook ATG en KOMO certificatie, wat aanleiding geeft tot een tienjarige waarborg.

Glaswol is niet capillair, is niet hygroscopisch en is dampopen. Glaswol is volledig recycleerbaar, is niet corrosief en vormt geen voedingsbodem voor schimmels, knaagdieren of ander ongedierte.

- Dikte en thermische eigenschappen:

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,032 W/m.K

De dikte van de platen (mm) en de gedeclareerde warmteweerstand RD (m²K/W) volgens NBN-EN 13162 bedraagt:

| Dikte | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 1.85 | 2.50 | 3.10 | 3.75 | 4.35 | 4.65 | 5.00 | 5.60 | 6.25 | 6,85 |

- Eigenschappen volgens NBN-EN 13162:

| Diktetolerantie | Klasse | T3 |
| --- | --- | --- |
| Brandgedrag | Euroklasse | A1 |
| Waterabsorptie bij kortstondige onderdompeling | WS | <1.0 kg/m² |
| Waterabsorptie bij langdurige onderdompeling | WL | <3.0 kg/m² |
| Luchtstromingsweerstand | AFr | ≥5 kPa.s/m² |
| Waterdampdoorlatendheid | MU | 1.2 |
| Specifieke warmte | Cp | Ca. 1030 J/kg.K |

- Afmetingen

| Breedte |  | 600 mm |
| --- | --- | --- |
| Lengte |  | 1350 mm |

##### Plaatsing isolatie

De isolatie (met het zwarte glasvlies naar buiten gericht) wordt op de wand bevestigd met 2 pluggen per plaat. We raden aan om een plug met schoteldiameter van 90 mm toe te passen zodat er geen insnoering rondom de pluggen optreedt (vermijden van het zogenoemde matraseffect). De URSA glaswolplaten sluiten naadloos aan op de wand, rondom de pluggen, tussen de platen onderling (zonder kieren of open voegen) zodat het risico op convectiestromen wordt geminimaliseerd.