### Surligné en jaune signifie un choix à faire dans le texte parmi les propositions

### 00.00.00	Isolation des façades ventilées avec de la laine de verre

##### Application

##### Isolation thermique et acoustique des façades ventilées à l’aide de laine de verre.

##### Description

L’isolation thermique et acoustique des façades ventilées est réalisée à l’aide de panneaux en laine de verre robustes et indéformables. Ces panneaux se composent de longues fibres minérales liées à l’aide de résines polymérisées obtenues par fusion de verre recyclé et de sable.

Materiaal

Les panneaux de laine de verre ont une couleur vert-gris et sont recouverts sur une face d’un voile de verre noir de couleur vive et résistant aux intempéries. Les panneaux sont emballés dans un film de polyéthylène. Les panneaux isolants répondent aux exigences de la marque CE et sont également certifiés ATG et KOMO, ce qui donne lieu à une garantie de dix ans.

La laine de verre n’est ni capillaire et ni hygroscopique. La laine de verre est entièrement recyclable, est non corrosive et ne favorise pas le développement de moississures ou bactéries. Elle ne constitue pas non plus une nourriture pour les rongeurs et autres nuisibles.

- Epaisseur et propriétés thermiques

La conductivité thermique déclarée est de 0,035 W/m.K

L’épaisseur du panneau (mm) et la résistance thermique déclarée RD (m²K/W) conformément à NBN-EN 13162 sera:

| Epaisseur | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 2.85 | 3.40 | 3.70 | 4.00 | 4.25 | 4.55 | 5.10 | 5.70 | 6.25 | 6,85 |

- Caractéristiques techniques conformément à NBN-EN 13162:

| Tolérance d’épaisseur | Classe | T3 |
| --- | --- | --- |
| Réaction au feu | Euroclasse | A1 |
| Absorption d’eau à court terme par immersion partielle | WS | <1.0 kg/m² |
| Absorption d’eau à long terme par immersion partielle | WL | <3.0 kg/m² |
| Résistance au passage de l’air | AFr | ≥5 kPa.s/m² |
| Le coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau | MU | 1.2 |
| La capacité calorifique spécifique | Cp | Ca. 1030 J/kg.K |

- Dimensions

| Largeur |  | 600 mm |
| --- | --- | --- |
| Longueur |  | 1350 mm |

##### Application

L'isolant (avec le voile de verre noir tourné vers l'extérieur) est fixé au mur avec 2 chevilles par panneau. Nous recommandons d'utiliser une cheville avec un diamètre de plaque de 90 mm pour éviter les pincements autour des chevilles (pour éviter l'effet dit de matras). Les dalles de laine de verre URSA sont reliées au mur de manière transparente, autour des chevilles, entre les dalles (sans espace ni joint ouvert) afin de minimiser le risque de courants de convection.