### Surligné en jaune signifie un choix à faire dans le texte parmi les propositions

### 00.00.00	Isolation de murs creux à l’aide de laine de verre

##### I’isolation thermique et acoustique de murs creux (remplissage partiel ou total).

##### Description:

L’isolation thermique et acoustique de murs creux (remplissage partiel ou total) est réalisée à l’aide de panneaux en laine de verre robustes et indéformables. Ces panneaux se composent de longues fibres minérales liées à l’aide de résines polymérisées obtenues par fusion de verre recyclé et de sable.

Matériau:

Les panneaux de laine de verre ont une couleur vert-gris et sont recouverts sur une face d’un voile de verre noir. Les panneaux sont emballés dans un film de polyéthylène. Les panneaux isolants répondent aux exigences de la marque CE et sont également certifiés ATG et KOMO, ce qui donne lieu à une garantie de dix ans.

La laine de verre n’est ni capillaire et ni hygroscopique. La laine de verre est entièrement recyclable, est non corrosive et ne favorise pas le développement de moississures ou bactéries. Elle ne constitue pas non plus une nourriture pour les rongeurs et autres nuisibles.

- Epaisseur et propriétés thermiques

La conductivité thermique déclarée est de 0,035 W/m.K

L’épaisseur du panneau (mm) et la résistance thermique déclarée RD (m²K/W) conformément à NBN-EN 13162 sera:

| Epaisseur | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 2.85 | 3.40 | 3.70 | 4.00 | 4.25 | 4.55 | 5.10 | 5.70 | 6.25 | 6,85 |

- Caractéristiques techniques conformément à NBN-EN 13162:

| Tolérance d’épaisseur | Classe | T3 |
| --- | --- | --- |
| Réaction au feu | Euroclasse | A1 |
| Absorption d’eau à court terme par immersion partielle | WS | <1.0 kg/m² |
| Absorption d’eau à long terme par immersion partielle | WL | <3.0 kg/m² |
| Résistance au passage de l’air | AFr | ≥5 kPa.s/m² |
| Le coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau | MU | 1.2 |
| La capacité calorifique spécifique | Cp | Ca. 1030 J/kg.K |

- Dimensions

| Largeur |  | 600 mm |
| --- | --- | --- |
| Longueur |  | 1350 mm |

##### Mis en oeuvre:

L’isolation des murs creux est mise en œuvre lorsque la construction de la structure portante de l’habitation est entièrement terminée (méthode intérieur-extérieur). Une fois la planéité et la propreté (absence de souillures de mortier) de la structure portante contrôlées, les panneaux isolants sont posés en appareillage à panneresses et convenablement appuyés contre la paroi intérieure. Pour ce faire, enfoncez les panneaux sur les crochets d’ancrage (au moins 5 par m²). L’isolation du mur creux peut tout à fait être ancrée à l’aide de chevilles d’ancrage adaptées. Un embout de 90 mm de diamètre agrandit le col de la cheville et assure un soutien optimal de la laine minérale ainsi qu’un raccord parfait avec le mur porteur. Il convient d’éviter les joints ouverts, les fissures ou les interstices, dans quelque direction que ce soit.

Lors de la mise en œuvre de la maçonnerie de façade, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour que le vide reste ouvert et propre.

Le type d’ancrage dépend de la paroi extérieure du mur creux (pierres, plaques de béton, revêtement de façade) et doit être approuvé par l’architecte.