### Is de tekst in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men kan kiezen tussen verschillende mogelijkheden

### URSA XPS N-III-L isolatie voor kelderwanden (perimeterisolatie)

##### Omschrijving:

Gele isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen, met glad en extrusieverdicht oppervlak, type N-III-L, voorzien van een sponning rondom. Geschuimd met CO2, celgas lucht.

##### Materiaal:

De isolatieplaten beantwoorden aan de bepalingen van het CE-merk.

Het isolatiesysteem heeft een KOMO attest-met-productcertificaat IKB 1929

URSA XPS heeft een uitstekende druksterkte, heeft een hoge weerstand tegen water en vochtindringing en is bestand tegen vorst en dooi. URSA XPS platen zijn ongevoelig voor schimmels en bacteriën, insecten en knaagdieren.

URSA XPS is gemakkelijk te verwerken, is duurzaam en recycleerbaar.

- Dikte en thermische eigenschappen:

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,034* - 0.036 W/m.K (*dikte ≤ 120 mm)

De dikte van de platen (mm) en de gedeclareerde warmteweerstand RD (m²K/W) bedraagt:

| Dikte | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.35 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.45 | 5.00 | 5.60 |

- Eigenschappen volgens EN 13164:

| Diktetolerantie | Ti | T1 |
| --- | --- | --- |
| Druksterkte bij 10% vervorming | CS(10/Y) | 300 kPa (0.30 N/mm²) |
| Druksterkte bij langdurige belasting (50 jaar) | CC(2/1.5/50) | 125 kPa (0.125 N/mm²) |
| Dimensionele stabiliteit 70°C; 90% RV | DS(70,90) | ≤ 5% |
| Maatvastheid onder belasting 40 kPa en bij 70°C | DLT(2)5 | ≤ 5% |
| Waterabsorptie bij langdurige onderdompeling | WL(T) | <0.7% |
| Waterabsorptie tijdens diffusietest | WD(V) | <3 vol.% |
| Waterabsorptie na afwisselende vorst-dooibelasting | FTCD | <1 vol.% |
| Brandgedrag | Euroklasse | E (dikte ≥ 80 mm = F) |

- Bijkomende eigenschappen:

| Temperatuurbestendigheid |  | -50°C / +75°C |
| --- | --- | --- |
| Capillariteit |  | geen |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt |  | 0.07 mm/m°K |
| Waterdampdoorlatendheid | µ | 80-200 |

- Afwerking:

| Oppervlakte |  | glad |
| --- | --- | --- |
| Randafwerking |  | L-sponning |
| Breedte |  | 600 mm |
| Lengte |  | 1250 mm |

##### Uitvoering:

URSA XPS platen worden met een geschikte lijm (zonder oplosmiddelen en vochtbestendig) aan de buitenzijde van de kelderwand gekleefd. Indien de kelder- of funderingswand op zichzelf niet waterdicht is, dient voorafgaand aan het verlijmen van de isolatieplaten, eerst een waterdichte laag (bitumineuze afsmeerlaag, kunststoffolie, minerale afdichtingsmaterialen,…) te worden aangebracht.

De lijm wordt puntsgewijs (6-tal) op de isolatieplaat aangebracht en de platen worden goed aaneengesloten en in halfsteensverband met verspringende voegen op de muur gekleefd. De verlijming moet de isolatieplaten op hun plaats houden tot de aanaarding gebeurt.

Bij permanente of langdurige waterdruk (grondwater) is een volledige (volvlakse) verlijming op de keldermuur noodzakelijk. Ook de voegen moeten met lijm worden afgestreken om het indringen van drukkend water te voorkomen.