### Is de tekst in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men kan kiezen tussen verschillende mogelijkheden

### 00.00.00	Geëxtrudeerde polystyreenplaten URSA XPS N-III-L op een omkeerdak

##### Omschrijving:

Gele isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen, met glad en extrusieverdicht oppervlak, type N-III-L, voorzien van een sponning rondom. Geschuimd met CO2, celgas lucht.

Uitwendig isolatiesysteem voor toegankelijke platte daken, bestaande uit isolatieplaten los gelegd op de dakdichting en voorzien van een ballast.

Het isolatiesysteem heeft een KOMO attest-met-productcertificaat IKB 1928

##### Materiaal:

De isolatieplaten beantwoorden aan de bepalingen van het CE-merk.

URSA XPS heeft een uitstekende druksterkte, heeft een hoge weerstand tegen water en vochtindringing en is bestand tegen vorst en dooi. URSA XPS platen zijn ongevoelig voor schimmels en bacteriën, insecten en knaagdieren.

URSA XPS is gemakkelijk te verwerken, is duurzaam en recycleerbaar.

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,034* - 0.036 W/m.K (*dikte ≤ 120 mm)

De dikte van de platen (mm) en de gedeclareerde warmteweerstand RD (m²K/W) bedraagt:

| Dikte | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.35 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.45 | 5.00 | 5.60 |

- Eigenschappen volgens EN 13164:

| Diktetolerantie | Ti | T1 |
| --- | --- | --- |
| Druksterkte bij 10% vervorming | CS(10/Y) | 300 kPa (0.30 N/mm²) |
| Druksterkte bij langdurige belasting (50 jaar) | CC(2/1.5/50) | 125 kPa (0.125 N/mm²) |
| Dimensionele stabiliteit 70°C; 90% RV | DS(70,90) | ≤ 5% |
| Maatvastheid onder belasting 40 kPa en bij 70°C | DLT(2)5 | ≤ 5% |
| Waterabsorptie bij langdurige onderdompeling | WL(T) | <0.7% |
| Waterabsorptie tijdens diffusietest | WD(V) | <3 vol.% |
| Waterabsorptie na afwisselende vorst-dooibelasting | FTCD | <1 vol.% |
| Brandgedrag | Euroklasse | E (dikte ≥ 80 mm=F) |

- Bijkomende eigenschappen:

| Temperatuurbestendigheid |  | -50°C / +75°C |
| --- | --- | --- |
| Capillariteit |  | geen |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt |  | 0.07 mm/m°K |
| Waterdampdoorlatendheid | µ | 80-200 |

- Afwerking:

| Oppervlakte |  | glad |
| --- | --- | --- |
| Randafwerking |  | L-sponning |
| Breedte |  | 600 mm |
| Lengte |  | 1250 mm |

##### Uitvoering:

De isolatieplaten met sponning worden in één laag en in verband (bij voorkeur halfsteensverband) aangebracht op een zuivere en waterdichte dakbedekking. De isolatie wordt steeds losliggend op de dakafdichting geplaatst.

Het gebruik van een scheidingslaag (dampdoorlatend non-woven polyester of polypropyleen vlies) tussen de isolatie en de ballastlaag wordt aanbevolen en is verplicht voor ballastlagen van grind met fijnere fracties. De ballast wordt zo snel mogelijk aangebracht over de volledige oppervlakte om schade ingevolge UV-straling te voorkomen.

De minimale dikte van de grindballastlaag moet 50 mm zijn. Al naargelang de hoogte van het gebouw en/of bepaalde plaatsen op het dak (bijv. langs de rand of in de hoeken) kunnen dikkere ballastlagen nodig blijken.

Als ballastlaag wordt meestal een gewassen grof grind met een diameter 16 tot 32 mm gebruikt. Bij fracties met grotere nominale korreldiameter is een scheidingslaag tussen grind en XPS-schuim overbodig.

Bij toepassing van tegels als ballastlaag moeten steeds tegeldragers worden toegepast die groot genoeg zijn. Bij tegels van 300 mm x 300 mm x 40 mm bedraagt de aanbevolen afmeting voor de tegeldragers circa 110 mm; tegels van 500 mm x 500 mm (of 400 mm x 600 mm) x 60 mm moeten rusten op dragers van ongeveer 200 mm.

Het effectief afschot van het dak (de onderconstructie) dient minimaal 1% te zijn. Geen of zelfs negatief afschot moet te allen tijde worden voorkomen.