### Is de tekst in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men kan kiezen tussen verschillende mogelijkheden

### Vloerisolatie URSA XPS N-III-L boven op de draagvloer

##### Omschrijving:

Gele isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen, met glad en extrusieverdicht oppervlak, type N-III-L, voorzien van een sponning rondom. Geschuimd met CO2, celgas lucht.

##### Materiaal:

De isolatieplaten beantwoorden aan de bepalingen van het CE-merk.

Het isolatiesysteem heeft een KOMO attest-met-productcertificaat IKB 1929

URSA XPS heeft een uitstekende druksterkte, heeft een hoge weerstand tegen water en vochtindringing en is bestand tegen vorst en dooi. URSA XPS platen zijn ongevoelig voor schimmels en bacteriën, insecten en knaagdieren.

URSA XPS is gemakkelijk te verwerken, is duurzaam en recycleerbaar.

- Dikte en thermische eigenschappen:

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,034* - 0.036 W/m.K (*dikte ≤ 120 mm)

De dikte van de platen (mm) en de gedeclareerde warmteweerstand RD (m²K/W) bedraagt:

| Dikte | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.35 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.45 | 5.00 | 5.60 |

- Eigenschappen volgens EN 13164:

| Diktetolerantie | Ti | T1 |
| --- | --- | --- |
| Druksterkte bij 10% vervorming | CS(10/Y) | 300 kPa (0.30 N/mm²) |
| Druksterkte bij langdurige belasting (50 jaar) | CC(2/1.5/50) | 125 kPa (0.125 N/mm²) |
| Dimensionele stabiliteit 70°C; 90% RV | DS(70,90) | ≤ 5% |
| Maatvastheid onder belasting 40 kPa en bij 70°C | DLT(2)5 | ≤ 5% |
| Waterabsorptie bij langdurige onderdompeling | WL(T) | <0.7% |
| Waterabsorptie tijdens diffusietest | WD(V) | <3 vol.% |
| Waterabsorptie na afwisselende vorst-dooibelasting | FTCD | <1 vol.% |
| Brandgedrag | Euroklasse | E (dikte ≥ 80 mm = F) |

- Bijkomende eigenschappen:

| Temperatuurbestendigheid |  | -50°C / +75°C |
| --- | --- | --- |
| Capillariteit |  | geen |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt |  | 0.07 mm/m°K |
| Waterdampdoorlatendheid | µ | 80-200 |

- Afwerking:

| Oppervlakte |  | glad |
| --- | --- | --- |
| Randafwerking |  | L-sponning |
| Breedte |  | 600 mm |
| Lengte |  | 1250 mm |

##### Uitvoering:

Het oppervlak van de draagvloer moet voldoende vlak zijn. Eventuele leidingen moeten dus eerst worden uitgevlakt. Langsheen de muur wordt een soepele plint- of randisolatie voorzien (zeker bij vloerverwarming) tot aan de bovenzijde van de vloerafwerking. Het is ook aangeraden om tussen de isolatieplaten en de dekvloer een PE-folie te plaatsen. De folie wordt geplaatst over het ganse oppervlak van de ruimte en eventuele overlappingen worden met tape gesloten.

Indien er een dekvloer met wapening wordt gekozen dan ligt de wapening (bouwstaalnetten) in principe in de bovenste vloerhelft, met minimum dekking van 10 mm. De wapening van de dekvloer wordt met afstandshouders op de isolatieplaten aangebracht. De chape moet tegen te snel uitdrogen worden beschermd.

Bij dekvloer zonder wapening wordt aanbevolen om de vloer niet groter dan 40 m² te maken.