### Is de tekst in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men kan kiezen tussen verschillende mogelijkheden

### Vloerisolatie URSA XPS N-III-L op volle grond / onder draagvloer

##### Omschrijving:

Gele isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen, met glad en extrusieverdicht oppervlak, type N-III-L, voorzien van een sponning rondom. Geschuimd met CO2, celgas lucht.

##### Materiaal:

De isolatieplaten beantwoorden aan de bepalingen van het CE-merk.

Het isolatiesysteem heeft een KOMO attest-met-productcertificaat IKB 1929

URSA XPS heeft een uitstekende druksterkte, heeft een hoge weerstand tegen water en vochtindringing en is bestand tegen vorst en dooi. URSA XPS platen zijn ongevoelig voor schimmels en bacteriën, insecten en knaagdieren.

URSA XPS is gemakkelijk te verwerken, is duurzaam en recycleerbaar.

- Dikte en thermische eigenschappen:

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,034* - 0.036 W/m.K (*dikte ≤ 120 mm)

De dikte van de platen (mm) en de gedeclareerde warmteweerstand RD (m²K/W) bedraagt:

| Dikte | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.35 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.45 | 5.00 | 5.60 |

- Eigenschappen volgens EN 13164:

| Diktetolerantie | Ti | T1 |
| --- | --- | --- |
| Druksterkte bij 10% vervorming | CS(10/Y) | 300 kPa (0.30 N/mm²) |
| Druksterkte bij langdurige belasting (50 jaar) | CC(2/1.5/50) | 125 kPa (0.125 N/mm²) |
| Dimensionele stabiliteit 70°C; 90% RV | DS(70,90) | ≤ 5% |
| Maatvastheid onder belasting 40 kPa en bij 70°C | DLT(2)5 | ≤ 5% |
| Waterabsorptie bij langdurige onderdompeling | WL(T) | <0.7% |
| Waterabsorptie tijdens diffusietest | WD(V) | <3 vol.% |
| Waterabsorptie na afwisselende vorst-dooibelasting | FTCD | <1 vol.% |
| Brandgedrag | Euroklasse | E (dikte ≥ 80 mm = F) |

- Bijkomende eigenschappen:

| Temperatuurbestendigheid |  | -50°C / +75°C |
| --- | --- | --- |
| Capillariteit |  | geen |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt |  | 0.07 mm/m°K |
| Waterdampdoorlatendheid | µ | 80-200 |

- Afwerking:

| Oppervlakte |  | glad |
| --- | --- | --- |
| Randafwerking |  | L-sponning |
| Breedte |  | 600 mm |
| Lengte |  | 1250 mm |

##### Uitvoering:

Na controle van de zandbedding op vlakheid, worden de isolatieplaten los en bij voorkeur in halfsteensverband op de zandbedding geplaatst. De isolatielaag kan ook in meerdere lagen worden uitgevoerd.

Koudebruggen dienen vermeden te worden.

Doorvoeren voor riolering- en wachtbuizen zullen met nodige zorg worden uitgesneden.

Kieren van meer dan 1cm zijn niet toegestaan.

Na de plaatsing van de isolatie wordt een dampremmende laag (PE folie) aangebracht om te voorkomen dat er betonspecie tussen de naden van de platen kan komen. De afwerking kan uit een chape, beton, houten vloer of andere bestaan.