### Surligné en jaune signifie un choix à faire dans le texte parmi les propositions

### Isolation XPS pour murs de cave (isolation périmétrique)

##### Description

Panneaux isolants jaunes en polystyrène extrudé, à surface lisse et dense d’extrusion, à usinage latéral feuilluré. Mousse obtenue avec du CO2, gaz cellulaire : air.

##### Matériau

Les panneaux isolants respectent les dispositions du marquage CE et sont également certifiés ATG et KOMO, ce qui donne lieu à une garantie de dix ans

XPS présente une excellente résistance à la compression, à l’eau et à l’humidité. Il résiste, en outre, aux cycles gel-dégel. Les panneaux XPS résistent aux moisissures, aux bactéries, aux insectes et aux rongeurs.

Ils sont faciles à manipuler, durables et recyclables.

- Epaisseur et propriétés thermiques:

La conductivité thermique déclarée est de 0,034* - 0.036 W/m.K (*épaisseur  ≤ 60 mm)

L’épaisseur du panneau (mm) et la résistance thermique déclarée RD (m²K/W) conformément à NBN-EN 13164 sera:

| Epaisseur | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.35 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.45 | 5.00 | 5.60 |

- Caractéristiques techniques conformément à NBN-EN 13164:

| Tolérance d’épaisseur | Ti | T1 |
| --- | --- | --- |
| Résistance à la compression à 10% de déformation | CS(10/Y) | 300 kPa (0.30 N/mm²) |
| Fluage en compression (50 ans, déformation <2%) | CC(2/1.5/50) | 125 kPa (0.125 N/mm²) |
| Stabilité dimensionelle à 70°C et 90% d’humidité relative | DS(70,90) | ≤ 5% |
| Déformation sous charge de 40 kPa et température de 70°C | DLT(2)5 | ≤ 5% |
| Absorption d’eau à long terme par immersion totale | WL(T) | <0.7% |
| Absoption d’eau à long terme par diffusion | WD(V) | <3 vol.% |
| Résistance aux effets gel-dégel | FTCD | <1 vol.% |
| Réaction au feu | Euroclasse | E (F épaisseur ≥ 80 mm) |

- Caractéristiques spécifiques:

| Température de service |  | -50°C / +75°C |
| --- | --- | --- |
| Capillarité |  | aucune |
| Coefficient linéaire de dilatation thermique |  | 0.07 mm/m°K |
| Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau | µ | 80-200 |

- Finition:

| Surface |  | Peau lisse |
| --- | --- | --- |
| Finition latérale |  | Feuillurée |
| Largeur |  | 600 mm |
| Longueur |  | 1250 mm |

##### Mise en œuvre

Les panneaux URSA XPS sont collés sur le côté extérieur du mur de la cave à l’aide d’une colle adaptée (dépourvue de solvants et résistante à l’humidité). Si le mur de la cave ou de la fondation n’est pas étanche, il convient d’apposer une couche d’étanchéité (couche bitumeuse, film plastique, isolants minéraux…) avant l’encollage des plaques d’isolation.

La colle est apposée point par point (6 fois) sur les panneaux d’isolation qui sont ensuite collés sur le mur en appareillage à panneresses, avec joints alternés. La colle doit maintenir les panneaux en place jusqu’à ce que le remblayage soit effectué.

En cas de présence d’eau permanente ou de longue durée (nappe phréatique), un encollage en pleine surface du mur de la cave est indispensable. Les jointures doivent également être recouvertes de colle afin d’éviter toute infiltration.