### Surligné en jaune signifie un choix à faire dans le texte parmi les propositions

### Isolation sur sol plein/sous la dalle portante avec XPS

##### Description

Panneaux isolants jaunes en polystyrène extrudé, à surface lisse et dense d’extrusion, à usinage latéral feuilluré. Mousse obtenue avec du CO2, gaz cellulaire : air.

##### Matériau

Les panneaux isolants respectent les dispositions du marquage CE et sont également certifiés ATG et KOMO, ce qui donne lieu à une garantie de dix ans

XPS présente une excellente résistance à la compression, à l’eau et à l’humidité. Il résiste, en outre, aux cycles gel-dégel. Les panneaux XPS résistent aux moisissures, aux bactéries, aux insectes et aux rongeurs.

Ils sont faciles à manipuler, durables et recyclables.

- Epaisseur et propriétés thermiques:

La conductivité thermique déclarée est de 0,034* - 0.036 W/m.K (*épaisseur  ≤ 60 mm)

L’épaisseur du panneau (mm) et la résistance thermique déclarée RD (m²K/W) conformément à NBN-EN 13164 sera:

| Epaisseur | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.35 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.45 | 5.00 | 5.60 |

- Caractéristiques techniques conformément à NBN-EN 13164:

| Tolérance d’épaisseur | Ti | T1 |
| --- | --- | --- |
| Résistance à la compression à 10% de déformation | CS(10/Y) | 300 kPa (0.30 N/mm²) |
| Fluage en compression (50 ans, déformation <2%) | CC(2/1.5/50) | 125 kPa (0.125 N/mm²) |
| Stabilité dimensionelle à 70°C et 90% d’humidité relative | DS(70,90) | ≤ 5% |
| Déformation sous charge de 40 kPa et température de 70°C | DLT(2)5 | ≤ 5% |
| Absorption d’eau à long terme par immersion totale | WL(T) | <0.7% |
| Absoption d’eau à long terme par diffusion | WD(V) | <3 vol.% |
| Résistance aux effets gel-dégel | FTCD | <1 vol.% |
| Réaction au feu | Euroclasse | E (F épaisseur ≥ 80 mm) |

- Caractéristiques spécifiques:

| Température de service |  | -50°C / +75°C |
| --- | --- | --- |
| Capillarité |  | aucune |
| Coefficient linéaire de dilatation thermique |  | 0.07 mm/m°K |
| Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau | µ | 80-200 |

- Finition:

| Surface |  | Peau lisse |
| --- | --- | --- |
| Finition latérale |  | Feuillurée |
| Largeur |  | 600 mm |
| Longueur |  | 1250 mm |

##### Mise en œuvre

Après un contrôle de la planéité du lit de sable, les panneaux isolants sont posés sur le lit de sable, de préférence en appareillage à panneresses. La couche d’isolation peut aussi être mise en œuvre en plusieurs épaisseurs.

Il faut éviter les ponts thermiques.

Les interstices de plus de 1 cm sont interdits.

Une fois l’isolant posé, on place un pare-vapeur (film en PE) afin d’éviter que le béton frais s’immisce entre les joints des panneaux. La finition peut se composer d’une chape, de béton, d’un plancher en bois ou autre.