### Is de tekst in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men kan kiezen tussen verschillende mogelijkheden

### Vloerisolatie XPS op volle grond / onder draagvloer

##### Omschrijving:

Gele isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen, met glad en extrusieverdicht oppervlak voorzien van een sponning rondom. Geschuimd met CO2, celgas lucht.

##### Materiaal:

De isolatieplaten beantwoorden aan de bepalingen van het CE-merk.

XPS heeft een uitstekende druksterkte, heeft een hoge weerstand tegen water en vochtindringing en is bestand tegen vorst en dooi. XPS platen zijn ongevoelig voor schimmels en bacteriën, insecten en knaagdieren.

XPS is gemakkelijk te verwerken, is duurzaam en recycleerbaar.

- Dikte en thermische eigenschappen:

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,034 W/m.K voor diktes 50, 60 en 120 mm

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,035 W/m.K voor diktes 80 en 160 mm

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt bedraagt 0,036 W/m.K voor dikte100 en 200 mm

De dikte van de platen (mm) en de gedeclareerde warmteweerstand RD (m²K/W) bedraagt:

| Dikte | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 1.50 | 1.80 | 2.30 | 2.80 | 3.55 | 4.60 | 5.60 |

- Eigenschappen volgens NBN-EN 13164:

| Diktetolerantie | Ti | T1 |
| --- | --- | --- |
| Druksterkte bij 10% vervorming | CS(10/Y) | 700 kPa (0.50 N/mm²) |
| Druksterkte bij langdurige belasting (50 jaar) | CC(2/1.5/50) | 250 kPa (0.175 N/mm²) |
| Dimensionele stabiliteit 70°C; 90% RV | DS(70,90) | ≤ 5% |
| Maatvastheid onder belasting 40 kPa en bij 70°C | DLT(2)5 | ≤ 5% |
| Waterabsorptie bij langdurige onderdompeling | WL(T) | <0.7% |
| Waterabsorptie tijdens diffusietest | WD(V) | <3 vol.% |
| Waterabsorptie na afwisselende vorst-dooibelasting | FTCD | <1 vol.% |
| Brandgedrag | Euroklasse | E |

- Bijkomende eigenschappen:

| Temperatuurbestendigheid |  | -50°C / +75°C |
| --- | --- | --- |
| Capillariteit |  | geen |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt |  | 0.07 mm/m°K |
| Waterdampdoorlatendheid | µ | 80-200 |

- Afwerking:

| Oppervlakte |  | glad |
| --- | --- | --- |
| Randafwerking |  | L-sponning |
| Breedte |  | 600 mm |
| Lengte |  | 1250 mm |

##### Uitvoering:

Na controle van de zandbedding op vlakheid, worden de isolatieplaten los en bij voorkeur in halfsteensverband op de zandbedding geplaatst. De isolatielaag kan ook in meerdere lagen worden uitgevoerd.

Koudebruggen dienen vermeden te worden.

Kieren van meer dan 1 cm zijn niet toegestaan.

Na de plaatsing van de isolatie wordt een dampremmende laag (PE folie) aangebracht om te voorkomen dat er betonspecie tussen de naden van de platen kan komen. De afwerking kan uit een chape, beton, houten vloer of andere bestaan.