### Surligné en jaune signifie un choix à faire dans le texte parmi les propositions

### Isolation de murs creux avec XPS

##### Description

Panneaux isolants jaunes en polystyrène extrudé, à surface lisse et dense d’extrusion, à usinage latéral rainures et languette. Mousse obtenue avec du CO2, gaz cellulaire : air.

##### Matériau

Les panneaux isolants respectent les dispositions du marquage CE et sont également certifiés ATG et KOMO, ce qui donne lieu à une garantie de dix ans

XPS présente une excellente résistance à la compression, à l’eau et à l’humidité. Il résiste, en outre, aux cycles gel-dégel. Les panneaux XPS résistent aux moisissures, aux bactéries, aux insectes et aux rongeurs.

Ils sont faciles à manipuler, durables et recyclables.

- Epaisseur et propriétés thermiques:

La conductivité thermique déclarée est de 0,034* - 0.036 W/m.K (*épaisseur  ≤ 60 mm)

L’épaisseur du panneau (mm) et la résistance thermique déclarée RD (m²K/W) conformément à NBN-EN 13164 sera:

| Epaisseur | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.35 | 2.80 | 3.35 | 3.90 |

- Caractéristiques techniques conformément à NBN-EN 13164:

| Tolérance d’épaisseur | Ti | T1 |
| --- | --- | --- |
| Résistance à la compression à 10% de déformation | CS(10/Y) | 250 kPa (0.25 N/mm²) |
| Stabilité dimensionelle à 70°C et 90% d’humidité relative | DS(70,90) | ≤ 5% |
| Déformation sous charge de 40 kPa et température de 70°C | DLT(2)5 | ≤ 5% |
| Absorption d’eau à long terme par immersion totale | WL(T) | <0.7% |
| Résistance à la traction perpendiculaire aux faces | TR | >100 kPa |
| Absoption d’eau à long terme par diffusion | WD(V) | <3 vol.% |
| Résistance aux effets gel-dégel | FTCD | <1 vol.% |
| Réaction au feu | Euroclasse | E |

- Caractéristiques spécifiques:

| Température de service |  | -50°C / +75°C |
| --- | --- | --- |
| Capillarité |  | aucune |
| Coefficient linéaire de dilatation thermique |  | 0.07 mm/m°K |
| Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau | µ | 80-200 |

- Finition:

| Surface |  | Peau lisse |
| --- | --- | --- |
| Finition latérale |  | Feuillurée |
| Largeur |  | 600 mm |
| Longueur |  | 1250 / 2500 mm |

##### Mise en œuvre

L’isolation des murs creux est mise en œuvre lorsque la construction de la structure portante de l’habitation est entièrement terminée (méthode intérieur-extérieur). Une fois la planéité et la propreté (absence de souillures de mortier) de la structure portante contrôlées, les panneaux isolants sont posés en une couche et convenablement appuyés contre la paroi intérieure, languette vers le haut et rainure vers le bas, avec des joints fermés et croisés (appareillage à panneresses). Lors de la mise en œuvre de la maçonnerie de façade, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour que le vide reste ouvert et propre.

Il convient d’éviter les joints ouverts, les fissures ou les interstices, dans quelque direction que ce soit. Ils sont colmatés par la suite à l’aide de mousse PUR. Les panneaux sont insérés entre les crochets (tous les 60 cm dans les deux sens) et pressés contre la paroi intérieure du mur creux au moyen de cales spéciales fixées sur les crochets ou d’autres crochets droits scellés et pliés vers le bas.

Le type d’ancrage dépend de la paroi extérieure du mur creux (pierres, plaques de béton, revêtement de façade) et doit être approuvé par l’architecte. Le matériau isolant ne peut pas être exposé à la lumière directe du soleil (rayons UV) pendant une période prolongée.